|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | | | | | | | 1 | |
| Приложение № 7  к документации аукциона в электронной форме/Договору  № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.  **Ведомость дефектов и повреждений**  **здания Склада** | | | | | | | | | | |
| **Координаты** | | | **Объем** | | **Описание дефектов/повреждений** | | | **Мероприятия по устранению** | |  |
| А-В/1, А/1-3,  А-В/4 | | | 28 м п. | | Наклонные и вертикальные сквозные трещины в наружных стенах, шириной раскрытия до 30 мм. | | | Выполнить расшивку трещин с последующим заполнением их раствором на цементном связующем. | |  |
| В/1-3, А-В/1 | | | 19,5 м3 | | Размораживание массивов кладки стен, обрушение двух наружных верст кирпичной кладки (до 250 мм), живое сечение стены составляет 250 мм. | | | Выполнить перекладку размороженных верст кирпичной кладки. | |  |
| В/1, А/4 | | | 2 участка | | Отделение углов стен от основного массива. | | | Выполнить усиление углов стен стяжками из стального проката. | |  |
| А-В/1-4, А-  Б/5-6 | | | 0,9 м2 | | Следы протечек, нарушение защитного слоя бетона, оголение и коррозия арматуры плит на отдельных участках. | | | Зачистить оголенную арматуру плит покрытия от продуктов коррозии, восстановить защитный слой бетона. | |  |
|  |
|  |
| В/1-2 | | | 1,8 м2 | | Отсутствие защитного окрасочного покрытия, поверхностная коррозия стальных страховочных стоек. | | | зачистить поверхности страховочных стоек от продуктов коррозии, восстановить защитное окрасочное покрытие. | |  |
|  |
| Взам. инв. № |  |
| А-В/1-4 | | | 226 м2 | | Следы протечек конструкции кровли, длительная эксплуатация с поврежденным гидроизоляционным ковром. | | | Выполнить замену всех конструкционных слоев кровли. | |  |
| Подп. и дата |  |
|  | | | | | | | | | | |
| Инв. № подл. |  |
|  |  |  |  |  | |  | 19/17-ТО.1 | |  | |
|  |  |  |  |  | |  |
|  | |
|  |  |  |  |  | |  |